## Slide 1
PHYSIQUE DES MATÉRIAUX
Diffraction des
Rayons X
Principes physiques, méthodes expérimentales
et applications en cristallographie
Cristallographie
Analyse structurale
Diffraction

## Slide 2
SOMMAIRE
Table des matières
1
Introduction et principes fondamentaux
Nature des rayons X, interaction avec la matière, structure cristalline et réseau réticulaire
2
La loi de Bragg
Formulation mathématique, dérivation physique et interprétation des conditions de diffraction
3
Méthodes expérimentales
Diffraction sur monocristal (SCXRD) et sur poudre (PXRD) : principes et dispositifs
4
Applications
Détermination de structure, identification de phases, analyse de contraintes et autres applications
5
Conclusion
Synthèse et perspectives de la diffraction des rayons X en science des matériaux

## Slide 3
01
Introduction et
principes fondamentaux
Fondements physiques de la diffraction des rayons X et structure de la matière cristalline

## Slide 4
1.1
Nature des rayons X et interaction avec la matière
Rayonnement électromagnétique
Les rayons X constituent un rayonnement électromagnétique de courte longueur d'onde, typiquement de l'ordre de l'angström (1 Å = 10⁻¹⁰ m). Cette échelle de longueur correspond exactement aux distances interatomiques dans les solides cristallins.
Énergie caractéristique :
E = hc/λ ≈ 12,3 keV
pour λ ≈ 1 Å, correspondant aux énergies typiques des rayons X
Diffusion élastique et interférence
Lorsqu'un faisceau de rayons X traverse un cristal, il est diffusé élastiquement par les électrons des atomes. Les rayons diffusés interfèrent entre eux :
•
Interférence destructive dans la plupart des directions — les rayons s'annulent
•
Interférence constructive dans des directions spécifiques — les rayons se renforcent
Conditions de diffraction
Longueur d'onde
λ
~ 0,5 - 2 Å
Espacement atomique
d
~ 1 - 3 Å
Condition critique
λ ≈ d
Note : D'autres particules comme les neutrons et les électrons peuvent également être utilisés pour la diffraction, avec des longueurs d'onde contrôlables par leur énergie cinétique.
Figure 1 : Principe de l'interaction rayons X - matière cristalline

## Slide 5
1.2
Structure cristalline et réseau réticulaire
Périodicité cristalline
Un cristal est caractérisé par une structure périodique tridimensionnelle d'atomes ou d'ions, appelés nœuds du réseau. Cette organisation régulière se décrit par la répétition d'une maille élémentaire dans l'espace.
Vecteurs de base du réseau :
n⃗ = u·a⃗ + v·b⃗ + w·c⃗
(u, v, w ∈ ℤ)
Plans réticulaires et indices de Miller
Les plans réticulaires sont des plans passant par les centres des atomes dans le cristal. Ils sont caractérisés par les indices de Miller (h, k, l), qui décrivent leur orientation dans la maille cristalline.
(100)
Plan perpendiculaire à a⃗
(110)
Plan diagonal
(111)
Plan oblique
Indices de Miller dans un cristal cubique
Figure 2 : Représentation des plans (001), (100), (010), (101), (110), (011), (111) dans un cristal cubique
Espacement interplanétaire
La distance dₕₖₗ entre deux plans réticulaires consécutifs d'indices (h,k,l) est une propriété fondamentale du cristal.
Système cubique :
dₕₖₗ = a / √(h² + k² + l²)

## Slide 6
02
La loi de Bragg
Condition fondamentale de la diffraction des rayons X par les cristaux

## Slide 7
2.1
Formulation et dérivation de la loi de Bragg
Approche de W.L. Bragg (1912)
William Lawrence Bragg a expliqué la diffraction des rayons X en considérant un cristal comme composé de plans réticulaires parallèles semi-réfléchissants, séparés par une distance d.
Conditions pour un pic aigu :
Les rayons X sont réfléchis comme par un miroir par chaque plan
Les rayons réfléchis par des plans successifs interfèrent constructivement
Dérivation de la loi
Considérons deux rayons parallèles incidents sur deux plans réticulaires consécutifs. La différence de marche entre les deux rayons réfléchis vaut :
Δ = 2d sin θ
où θ est l'angle d'incidence (angle de Bragg)
Pour une interférence constructive, cette différence de marche doit être un multiple entier de la longueur d'onde :
Schéma de la réflexion de Bragg
Figure 3 : Différence de marche entre rayons réfléchis sur deux plans atomiques
Loi de Bragg
nλ = 2d sin θ
n = ordre de diffraction (entier)
λ = longueur d'onde
d = distance interplanétaire
θ = angle de Bragg
Référence : W.L. Bragg, "The Diffraction of Short Electromagnetic Waves by a Crystal", Proc. Camb. Phil. Soc., 1912

## Slide 8
2.2
Interprétation physique et conséquences
Vision de la réflexion sélective
La diffraction peut être interprétée comme une réflexion sélective sur les plans réticulaires. Contrairement à un miroir ordinaire où la réflexion se produit à tout angle, ici la réflexion n'a lieu que pour des angles spécifiques satisfaisant la loi de Bragg.
Conséquence fondamentale :
Pour un cristal donné et une longueur d'onde fixe, la diffraction ne se produit que pour des angles θ bien définis, déterminés par les distances interplanétaires dₕₖₗ.
Multiplicité des réflexions
Un cristal peut être décomposé de multiples façons en familles de plans réticulaires, chacune produisant ses propres réflexions :
Ordres de diffraction
Pour une famille de plans (hkl), on observe des réflexions d'ordre n = 1, 2, 3... aux angles θ₁, θ₂, θ₃...
Familles de plans
Différentes orientations (100), (110), (111)... produisent des réflexions à des angles distincts.
Décomposition d'un réseau cubique
Figure 4 : Deux décompositions différentes d'un même réseau en plans réticulaires
Implications pratiques
•
Chaque pic de diffraction correspond à une famille de plans (hkl)
•
La position des pics donne accès aux distances dₕₖₗ
•
L'intensité des pics dépend de la structure atomique

## Slide 9
03
Méthodes
expérimentales
Techniques de diffraction des rayons X : monocristal et poudre

## Slide 10
3.1
Diffraction sur monocristal (SCXRD)
Principe de la méthode
La diffraction sur monocristal utilise un échantillon unique de haute qualité cristalline. Le cristal est orienté précisément et tourné dans le faisceau de rayons X pour satisfaire la condition de Bragg pour différentes familles de plans.
Échantillon
Cristal unique, taille typique 0,1-1 mm, qualité cristalline élevée
Faisceau
Rayons X monochromatiques (λ fixe), source tube à rayons X ou synchrotron
Étapes de l'analyse
1
Collecte des données
Rotation du cristal, enregistrement des positions et intensités des spots de diffraction
2
Indexation
Détermination des indices (hkl) de chaque réflexion et des paramètres de maille
3
Affinage de structure
Calcul de la carte de densité électronique et détermination des positions atomiques
Dispositif expérimental
Figure 5 : Goniomètre à quatre cercles pour la diffraction sur monocristal
Diffractomètre moderne
Figure 6 : Diffractomètre à monocristal avec détecteur CCD
Avantage majeur : Permet la détermination complète de la structure atomique 3D avec une précision de ~10⁻⁴ nm

## Slide 11
3.2
Diffraction sur poudre (PXRD)
Principe de la méthode
La diffraction sur poudre utilise un échantillon constitué de milliers de microcristaux orientés aléatoirement. Cette désorientation statistique garantit que toutes les orientations cristallines sont représentées.
Caractéristiques :
•
Faisceau monochromatique (λ fixe)
•
Échantillon en poudre fine ou compactée
•
Détection des rayons diffractés en fonction de l'angle 2θ
Formation du diagramme
Pour chaque famille de plans (hkl), certains cristallites satisfont la condition de Bragg. L'ensemble produit des cônes de diffraction qui se manifestent comme des anneaux ou des pics sur le détecteur.
Deux variantes :
Chambre de Debye-Scherrer
Film photographique, méthode historique
Diffractomètre à poudre
Détecteur à balayage, méthode moderne
Motifs de diffraction
Monocristal : spots
Poudre : anneaux
Figure 7 : Comparaison des motifs de diffraction
Diffractogramme typique
Figure 8 : Diffractogramme de poudre avec pics caractéristiques
Avantages : Simplicité, rapidité, pas besoin de grand cristal. Limitations : Superposition des pics, perte d'information orientationnelle.

## Slide 12
04
Applications
Utilisations de la diffraction des rayons X en science et industrie

## Slide 13
4.1
Détermination de structure et identification de phases
Détermination structurale complète
La DRX permet de déterminer la structure cristalline complète avec une précision exceptionnelle. À partir des données de diffraction, on peut extraire :
Paramètres de maille
Dimensions a, b, c et angles α, β, γ de la maille élémentaire (précision ~10⁻⁴ Å)
Groupe d'espace
Symétrie de la structure cristalline (230 groupes d'espace possibles)
Positions atomiques
Coordonnées (x, y, z) de chaque atome dans la maille, longueurs de liaison et angles
Identification de phases
Le diffractogramme d'une phase cristalline constitue sa carte d'identité unique. Chaque composé cristallin possède un motif de diffraction caractéristique.
Procédure d'identification :
Mesure du diffractogramme de l'échantillon inconnu
Extraction des positions et intensités des pics
Comparaison avec les bases de données (JCPDS, ICSD)
Identification des phases présentes par correspondance
Types de mailles cristallines
Figure 9 : Exemples de structures cristallines (CsCl, NaCl, ZnS, fluorite, rutile, perovskite)
Domaines d'application
Chimie inorganique
Minéralogie
Métallurgie
Pharmacie
Géologie
Archéologie

## Slide 14
4.2
Autres applications analytiques
Analyse quantitative
Détermination des proportions relatives des phases cristallines dans un mélange. La méthode de Rietveld permet un affinage précis des quantités.
Seuil de détection : ~3% pour un mélange biphasé, ~0,1% avec rayonnement synchrotron
Mesure de contraintes
Les contraintes résiduelles modifient les distances interplanétaires, ce qui se traduit par un déplacement des pics de diffraction.
Contrainte = (d - d₀)/d₀ × E/(1+ν)
Taille des cristallites
La largeur des pics de diffraction est inversement proportionnelle à la taille des cristallites (équation de Scherrer).
Équation de Scherrer :
D = Kλ / (β cos θ)
Valide pour D < ~200 nm
Analyse de texture
La texture correspond à une distribution non aléatoire des orientations cristallines. Elle modifie l'intensité relative des pics.
Applications : matériaux déformés, films minces, procédés de fabrication
Biologie structurale
La cristallographie des macromolécules biologiques (protéines, ADN, ARN) est une application majeure de la DRX sur monocristal.
Réalisations célèbres :
• Structure de l'ADN (Watson & Crick, 1953)
• Myoglobine (Kendrew, 1958)
• Ribosome (2009, Prix Nobel)
Couches minces
La réflectométrie X (XRR) permet de caractériser l'épaisseur, la densité et la rugosité des couches minces.
Applications : semi-conducteurs, revêtements, nanotechnologies
Plus de 20 Prix Nobel de Chimie et de Physique ont été attribués pour des travaux liés à la diffraction des rayons X

## Slide 15
CONCLUSION
La diffraction des rayons X :
une fenêtre sur la structure atomique
Depuis sa découverte par Max von Laue en 1912 et la formulation de la loi de Bragg, la diffraction des rayons X a révolutionné notre compréhension de la structure de la matière. Cette technique analytique fondamentale reste indispensable dans de nombreux domaines scientifiques et industriels.
Précision
Détermination des positions atomiques avec une précision de 10⁻⁴ nm
Universalité
Application à tous les matériaux cristallins : inorganiques, organiques, biologiques
Évolution
Développements continus : synchrotron, lasers X, détecteurs CCD
« La structure détermine les propriétés — comprendre la structure, c'est maîtriser la matière »